## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

## ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ.Π.

## ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

## Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

## ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αρ. Μελέτης: 4 / 21-01-2015       	        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

40.000,00 € (με Φ.Π.Α  23%)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2΄΄ βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας) πάχους τοιχωμάτων 3,25 mm. Οι σιδηροσωλήνες οφείλουν να συμμορφώνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα και συγκεκριμένα στην Ε.ΤΕ.Π 04-01-05-00.

- Σιδηροσωλήνας Φ 3΄΄ βαρέως τύπου (μαύρη) πάχους τοιχωμάτων 3 mm. Οι σωλήνες θα κοπούν σε τεμάχια των 0,75μ. έκαστη και θα παραδοθούν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας και κατόπιν συνεννοήσεως με αυτήν. Οι σιδηροσωλήνες οφείλουν να συμμορφώνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα και συγκεκριμένα στην Ε.ΤΕ.Π 04-01-01-00.

- Φύλλα αλουμινίου για την κατασκευή πινακίδων σήμανσης, διαστάσεων 200Χ100εκ. και πάχος 3,0mm. Τα φύλλα θα είναι αποκλειστικά από κράματα αλουμινίου τύπου ALMG2 ή ALMGSI (alloy 6082), κατηγορίας “ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό” κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155N/mm2 για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm2 για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι 3,0 mm για τις επίπεδες πινακίδες.

- Σφικτήρες μεταλλικοί 21/2'' και 31/2'' κατάλληλοι για την στερέωση πινακίδων. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά EN ISO 1461.

Θεσσαλονίκη   20 - 4 - 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ		           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θ. Αστερίου 		      Αθ.  Σιώζος                              Μ. Ζουρνά